Преимущества трубопроводов из полипропилена (PP-R).

Мировой и отечественный опыт современного строительства показывает целесообразность использования пластиковых трубопроводов в инженерных сетях объектов различного назначения (жилого, административного, промышленного, военного) ввиду их явного преимущества перед традиционными металлическими трубопроводами:

- полное отсутствие электрохимической коррозии - длительная эксплуатация,

- отсутствие блуждающих токов - защита от свищей и электробезопасность,

- отсутствие обрастания внутренней поверхности труб - снижение потерь напора воды,

- низкая теплопроводность - уменьшение теплопотерь,

- устойчивость к химическому воздействию – долговечность,

- нейтральность по отношению к запаху и вкусу - гигиенически безупречный материал,

- высокая ударная вязкость – устойчивость к механическим воздействиям и удобство монтажа,

- диффузионная сварка - монолитные соединения узлов  и возможность скрытого монтажа,

- пожаробезопасность - отсутствие при монтаже электро- или газосварки,

- слабые шумы потока – комфортность пользователя,

- малый вес - минимальные расходы по доставке, складированию и монтажу.

Технические характеристики.

Полипропиленовые трубы для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления фирмы Banninger имеют следующие технические характеристики:

| СВОЙСТВА |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ PP-R 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса 1 п.м трубы d = 20 mm |  | кг | 0,107 |
| Индекс потока MFI 190/5 МFI 230/2,16 | г/10 мин г/10 мин | 0,5 0,24 – 0,36 |
| Удельная масса |  | г/смЗ | 0,895 |
| Прочность при растяжении |  | Н/мм2 | 40 |
| Относительное удлинение при разрыве |  | % | 600 |
| Температура воспламенения |  | °С | 330 |
| Модуль эластичности |  | Н/мм2 | 800 |
| Радиус изгиба |  | Мм | 8d |
| Удельная ударная вязкость 23 °С 0°С | кДж/м2 | 25,0 |
|  | КДж/м2 | 7,0 |
| Коэффициент теплопроводности |  | Вт/мК | 0,24 |
| Коэффициент линейного расширения |  | м/мК | 1,5 * 10-4 |
| Коэффициент трения внутри трубы |  |  | 0,007 |

Фактические показатели испытаний полипропиленовых труб и фитингов соответствуют требованиям нормативных документов, регламентирующих применение пластиковых труб в строительстве, а именно:

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».